Техническая информация

ПОЛИПЛАН 1004

Монолитное полиуретановое покрытие пола

ТУ 5772-005-10861980-01

Описание и основные свойства

Двухкомпонентная полиуретановая композиция для устройства дезактивируемых и радиационно-стойких монолитных покрытий промышленных полов на объектах: транспортной и атомной промышленности. Не содержит органические растворители.

- Саморастекающийся и самовыравнивающийся компаунд.

- Для бетонных и прочих минеральных оснований, металла.

- Образует на поверхности основания монолитное, эластичное покрытие, устойчивое к абразивному износу.

- Покрытие имеет высокие показатели радиационной стойкости и устойчивости к воздействию дезактивирующих растворов.

- Перекрывает трещины в бетонном основании (с раскрытием до 0,7 мм).

- Высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности.

- Привлекательный внешний вид покрытия.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Полиол, полиизоцианат, наполнители и |  |
|  | пигменты, функциональные добавки |  |
| Соотношение компонентов 1 и 2 | 4,7 : 1 (по массе) |  |
| Плотность смеси компонентов (при +20°С) | 1,5±0,05кг/л (по ГОСТ 28513): |  |
| Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2 (при +20°С) | не менее 30 мин |  |
| Содержание нелетучих веществ | 100 % |  |
| Время отверждения покрытия | - пешеходные нагрузки - не более 24 ч |  |
| (при +20°С и отн. влажности | - транспортные нагрузки - через 3 дня |  |
| воздуха 70%) | - воздействие агрессивных сред - через 5 дней |  |
| Адгезионная прочность | не менее 8 Н/мм2 |  |
| Удлинение до разрыва | не менее 65 % |  |
| Внешний вид покрытия | гладкое, глянцевое |  |
| Прочность при разрыве | не менее 8 МПа |  |
| Прочность при сжатии | 40МПа |  |
|  | 10 кг песка на 1 мкм (по ГОСТ 20811-75) |  |
| Расход | 1,50 кг/м2 (толщина слоя 1 мм) Рекомендованный расход: 2,30 кг/м2 |  |
| Гамма цветов | по карте цветов Хантсман-НМГ |  |
|  | 36 кг |  |
| Комплектная упаковка | (металлическое ведро с герметичной крышкой и полиэтиленовая канистра) |  |

Лист технической информации ПОЛИПЛАН 1004 12.02.2008 г.  стр.1

| I Специальные свойства |
| --- |
| Коэффициент дезактивации | не менее 50 |
|  | 20 ч |
| Допустимое время обработки дезактивирующими растворами, (при +20°С) | не менее 7000 ч |
|  | 120 ч |
| Время эксплуатации в рабочих помещениях постоянного пребывания персонала категории А, | не менее 50 лет |

| Химическая стойкость монолитных покрытий пола ПОЛИПЛАН |  |
| --- | --- |
| (тестирование в течение 30 дней при комнатной температуре) |  |
| + -хорошая, - - плохая, +/- - | хорошая при непродолжительном контакте |  |
| вода, этиловый спирт (50%) | + | фосфорная кислота (10%) | + |
| бутиловый спирт, глицерин, бензин | + | дизельное топливо, моторное масло | + |
| муравьиная, молочная и уксусная |  | хромовая кислота (10%), борная | + |
| кислоты (5%) | + | кислота (4%) | + |
| водный раствор аммиака (5%), формальдегида (37%) | + | толуол, ксилол, бензол | +/- |
| раствор каустической соды (30%) | + | ацетон, бутилацетат, четыреххлористый углерод | - |

Области применения

ПОЛИПЛАН 1004 применяется для устройства монолитных полимерных покрытий пола на объектах транспортых терминалов, в том числе для защиты различных поверхностей вспомогательного оборудования режимных зон атомных электростанций (АЭС), атомных станций теплоснабжения (ACT), атомных тепловых электростанций (АТЭЦ) с водо-водяными реакторами (ВВЭР) и кипящими реакторами большой мощности, и полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51102-97 и ГОСТ 27708-88 "Покрытия полимерные защитные дезактивируемые".

Требования к условиям применения

Температура компонентов материала, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 70 %

Гигиеническая характеристика

После полного отверждения монолитное покрытие на основе ПОЛИПЛАН 1004 является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола в производственных, складских и технических помещениях.

Характеристики пожарной безопасности

После полного отверждения наливные покрытия пола на основе ПОЛИПЛАН имеют следующие характеристики пожарной опасности по группам

| Горючесть | П (трудногорючий) |  |
| --- | --- | --- |
| Воспламеняемость | В2 (трудновоспламеняемый) |  |
| Распространение пламени | РП2 (слабораспространяющий пламя) |  |
| Дымообразование | Д2 (умеренное) |  |
| Токсичность продуктов горения | Т2 (умеренно опасный) |  |

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот. :87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz

Лист технической информации ПОЛИПЛАН 1004 12.02.2008 г.  стр.2