Техническая информация

полиплан 108 (Рапид)

Монолитное цементно-полиуретановое покрытие пола

ТУ 5772-059-10861980-2004

Описание и основные свойства

Трёхкомпонентная композиция на основе водной эмульсии полиуретановых смол, смеси гидравлических вяжущих и минеральных заполнителей специально подобранного полифракционного состава. Не содержит органические растворители.

- Монолитное покрытие пола толщиной 4-6 мм, устойчивое к значительным химическим, термическим и механическим воздействиям.

- Исключительная долговечность без потери эксплуатационных свойств.

- Быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию.

- Исключительная химическая и термическая стойкость. Температурный режим эксплуатации от -40°С до +120°С.

- Высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Водная эмульсия полиуретановых смол, смесь инертных минеральных заполнителей, гидравлических и воздушных вяжущих, пигменты, целевые добавки |
|  | 1,0 : 1,2 : 5,8 (по массе) |
| Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°С) | не менее 20 мин |
| Время отверждения покрытия толщиной 5 мм (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) | пешеходные нагрузки - не более 10 ч транспортные нагрузки - через 48 ч воздействие агрессивных сред - через 3-5 дней |
| Адгезионная прочность | не менее 3,5 Н/мм2 |
| Прочность при изгибе | не менее 20 МПа |
| Внешний вид покрытия | матовое, гладкое |
| Прочность при сжатии | не менее 55 МПа |
| Ударная прочность (падение груза (вес 4 кг) с высоты 1 м. Площадь контакта <500 мм2) | деформация менее 0,5 мм |
| Температурный режим эксплуатации | от -40°С до +120°С |
| Расход | 8,0-10,0 кг/м2 (толщина слоя 4-6 мм) |
| Комплектная упаковка | 34,5 кг (полиэтиленовые канистры, бумажные крафт-мешки) |

Области применения

ПОЛИПЛАН 108 применяется как покрывной слой в составе системы монолитного покрытия пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН Рапид на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие - не менее 20 Н/мм-, прочность на отрыв - не менее 1,5 Н/мм.

Остаточная влажность основания не должна превышать 4% масс.

Бетонное основание обработать с помощью абразивного инструмента,

дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная

обработка.

Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Поверхность пола перед нанесением ПОЛИПЛАН 108 должна быть тщательно загрунтованной, однородной и прочной, не содержать загрязнений, препятствующих адгезии. Для грунтования подготовленного основания рекомендуется применять эпоксидную грунтовку Праймер 205. Для локального выравнивания и ремонта бетонного основания рекомендуется применять эпоксидную выравнивающую грунтовку Праймер 204.

Внимание ! Во время отверждения и набора прочности в слое покрытия возникают значительные усадочные напряжения, поэтому по периметру помещения, на границах карт бетонирования, а также на границах «дневных швов» с помощью нарезчика швов следует сделать анкерные бороздки, которые дополнительно механически фиксируют покрытие на основании, предотвращая его отрыв по краям. Глубина и ширина анкерной бороздки должны быть сравнимы с толщиной покрытия (4-5 мм), Расстояние от стен - 5-10 см. Анкерные бороздки заполняются приготовленной рабочей смесью компонентов заранее, перед нанесением слоя покрытия. Не допускается их заполнение непосредственно во время нанесения покрытия.

Внимание ! Не допускается наносить ПОЛИПЛАН 108 на асфальт, битуминозные и металлические поверхности, плитки ПВХ, линолеум, магнезиальный бетон.

Требования к условиям применения

Температура компонентов материала, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С. Оптимальный температурный диапазон: от +15°С до +20°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 80 %

Лист технической информации ПОЛИПЛАН 108

редакция 12.02.2008 г. стр. 3 из 4

Способ применения

Вылить компоненты 1 и 2 в смесительную емкость и тщательно перемешивать до однородного состояния с помощью низкооборотного смесителя с электроприводом (300-400 об/мин) в течение минимум 1 мин. НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

Перелить приготовленную смесь комп. 1 и 2 в растворный смеситель и при перемешивании добавить весь объем комп. 3.

Для повышения эффективности смешивания рекомендуется использовать двухроторные смесители или смесители принудительного действия (типа «forced action mixer»).

Смесь компонентов 1, 2 и 3 тщательно перемешать до однородного состояния и вылить на поверхность основания.

Готовый рабочий раствор распределить по поверхности основания с помощью ракли, правила, стальной кельмы или гладилки слоем требуемой толщины. Нанесенный свежий слой покрытия тщательно прокатать игольчатым валиком. После окончания работ инструмент немедленно очистить с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.). Отверждённый материал с инструмента удаляется только механически.

Гигиеническая характеристика

После полного отверждения покрытие ПОЛИПЛАН Рапид является абсолютно безопасным и разрешено к эксплуатации на предприятиях легкой, пищевой, химической промышленности, в учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Химическая стойкость покрытия

Покрытие пола ПОЛИПЛАН Рапид обладает значительной стойкостью к проливам и продолжительному контакту с уксусной, соляной, азотной, фосфорной, серной кислотами (растворы средних концентраций), разбавленными и концентрированными растворами щелочей (включая 50%-й р-р едкого натра (каустической соды)). Также покрытие обладает высокой стойкостью к действию большинства органических и неорганических кислот, жиров, масел, сиропов, ГСМ, моторных топлив, тормозных жидкостей и органических растворителей.

Характеристики пожарной безопасности

После полного отверждения покрытие пола на основе ПОЛИПЛАН 108 имеет следующие характеристики пожарной опасности по группам

| Горючесть | П |  |
| --- | --- | --- |
| Воспламеняемость | В 2 |  |
| Распространение пламени | РП2 |  |

Меры безопасности

ПОЛИПЛАН 108 не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Токсичность компаунда обусловлена входящим в его состав дифенилметандиизоцианатом (класс опасности II). Персонал, работающий с компаундом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением компаунда производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов компаунда на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов компаунда в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов компаунда на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение компонентов материала должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка компонентов материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости и частичная кристаллизация компонентов при температурах ниже 0°С не приводит к необратимому изменению свойств компаунда и ухудшению его свойств. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах компоненты компаунда следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением. Открытую упаковку с остатками компонентов компаунда хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz