Техническая информация

ПОЛИФЛЕКС 103

Полиуретановая грунт-эмаль на водной основе для бетона

ТУ 2312-007-10861980-2005

Описание и основные свойства

Двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль на водной основе для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Для внутренних и наружных работ.

- Высокая укрывистость и экономичность

- Допускается нанесение на влажный бетон (возраст от 7 дней, влажность до 10%)

- Эффективно предотвращает пылеотделение бетонных полов

- Не имеет запаха

- Привлекательный внешний вид покрытия, высокая степень матовости и устойчивость к пожелтению

- Высокая износостойкость и долговечность покрытия

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Водная эмульсия полиола, полиизоцианат, наполнители и функциональные добавки |
| Плотность смеси компонентов (при +20Х) | 1,2±0,05кг/л (по ГОСТ 28513): |
| Вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°С) | 45±10(по ГОСТ 8420) |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 53±5 % |
| Время высыхания до степени 3 (при +20Х и отн. влажности воздуха 75%) | не более 30 мин |
| Время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) | - пешеходные нагрузки - через 6-8 ч - транспортные нагрузки - через 48 ч |
| Адгезионная прочность | не менее 1,5 Н/мм2 |
| Блеск, по ФБ-2 | не более 5 % |
| Расход | Грунтование: 0,12-0,15кг/м2 Покрывной слой: 0,25 - 0,30 кг/м2 (нанесение в 2 слоя) (толщина сухой пленки 0,20 мм/кв. м) (реальный расход грунт-эмали зависит от впитывающей способности и степени шероховатости поверхности основания) |
| Гамма цветов | по карте цветов Хантсман-НМГ |
| Комплектная упаковка | 10 кг (металлическое ведро с герметичной крышкой и полиэтиленовая канистра) |
| Области применения |

Грунт-эмаль ПОЛИФЛЕКС 103 применяется для защитного окрашивания бетонных полов и стен ,в том числе, имеющих повышенную влажность, и прочих минеральных оснований (кроме гипсовых, магнезиальных, ангидритных, ксилолитовых) с целью предотвращения пыления, защиты от преждевременного износа и воздействия агрессивных сред.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся и отслаивающихся остатков старого покрытия, пыли и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие - не менее 20 Н/мм, прочность на отрыв - не менее 1,5 Н/мм-.

Допускается нанесение грунт-эмали на влажный (>4% масс.) или «молодой» бетон (возраст от 7 дней), прочность которого позволяет производить его абразивную обработку.

Бетонное основание обработать с помощью абразивного инструмента,

дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная

обработка.

Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Требования к условиям применения

Температура компонентов грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной

точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 70 %

Способ применения

Непосредственно перед нанесением содержимое емкости с комп. 1 тщательно перемешать до однородного состояния с помощью смесителя с электроприводом (300-400 об/мин). Затем в смесительную емкость полностью влить комп. 2 и смешивать компоненты в течение 2-3 мин. НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

Готовая смесь компонентов должна быть абсолютно однородной. Во избежание неравномерности перемешивания рекомендуется перелить смесь компонентов в чистую сухую емкость и перемешать дополнительно в течение 1-2 мин. После смешивания компонентов готовую эмаль наносят на предварительно загрунтованную поверхность коротковорсовыми нейлоновыми или меховыми валиками тонкими слоями.

Первый слой покрытия является грунтовочным.

Рекомендуется нанесение двух-трех слоев материала. НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и отверждения тонкослойное покрытие является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Меры безопасности

Грунт-эмаль ПОЛИФЛЕКС 103 не содержит пожароопасные компоненты. Токсичность грунт-эмали обусловлена входящим в ее состав полиизоцианатом (класс опасности II). Персонал, работающий с грунт-эмалью, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением грунт-эмали производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов грунт-эмали на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов грунт-эмали в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов грунт-эмали на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунт-эмали должны производится в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунт-эмали осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунт-эмали рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости компонентов грунт-эмали при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах эмаль следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с остатками компонентов грунт-эмали хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz