Техническая информация

ПОЛИФЛЕКС 110

Полиуретановая грунт-эмаль

ТУ 2312-100-10861980-2007

Описание и основные свойства

Однокомпонентная полиуретановая матовая грунт-эмаль, содержащая минеральные наночастицы. Не содержит органические растворители и воду. Скорость отверждения эмали увеличивается при контакте со слегка увлажненными поверхностями, например, при окрашивании «молодого» (возраст от 7 суток) бетона, штукатурки и пр.

- Высокая укрывистость и экономичность применения, отсутствие запаха

- Наносится без предварительного грунтования на бетонные основания, имеющие сверхнормативную влажность (более 4% масс.) и предварительно очищенные от цементного молочка и высолов.

- Отверждается при пониженных температурах без образования дефектов

- Покрытие имеет привлекательный внешний вид и высокую степень матовости.

- Содержит минеральные наночастицы, повышающие адгезионные свойства покрытия и обеспечивающие надежную запечатку пор в бетоне

- Безопасный и удобный в использовании материал для профессионального применения

| Основные свойства |
| --- |
|  | Полиуретановый преполимер, |
| Состав | реакционноспособный разбавитель, |
|  | наполнители, пигменты, минеральные наночастицы |
| Условная вязкость по ВЗ 246, | 80 ± 30 (по ГОСТ 8420) |
| диаметр сопла 4 мм (при +20°С) |  |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 80 ±10 % |
| Время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 75%) | пешеходные нагрузки - не более 12 ч транспортные нагрузки - не более 48 ч воздействие агрессивных сред - не более 7 суток |
| Адгезионная прочность | не менее 2,5 Н/мм2 |
| Твердость покрытия, |  |
| (по маятниковому прибору типа ТМЛ, | не менее 0,15 (после сушки при +20°С в течение |
| маятник «А»), | 24 ч) |
| условные единицы |  |
| Блеск по БФ5-60/60 | не более 10% |
|  | 0,20 - 0,25 кг/м2 (в один слой) |
| Рекомендованный расход | (реальный расход эмали зависит от степени шероховатости поверхности основания) |
| Гамма цветов | по карте цветов Хантсман-НМГ |
| Упаковка | 7,5 кг, 35 кг (металлическое ведро с герметичной крышкой) |

Лист технической информации ПОЛИФЛЕКС 110 12.02.2008 г. стр. 1 из 3

Области применения

ПОЛИФЛЕКС 110 применяется для защитного окрашивания новых и старых бетонных полов и прочих минеральных оснований со сверхнормативной влажностью. Применяется также для окрашивания несущих и ограждающих конструкций, лестниц, металлических и деревянных поверхностей.

Основные области применения: объекты коммерческой недвижимости, склады, производственные помещения объектов машиностроения, химической, легкой и пищевой промышленности, объектов энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания

Подготовка поверхности и свойства бетонного основания должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Новое бетонное основание должно обладать достаточной несущей способностью, иметь однородную гладкую поверхность и быть свободным от крошащихся участков, пыли, грязи, стоячей воды, цементного молочка и высолов. Для получения наилучшего результата рекомендуется шлифование бетонного основания.

Требования к условиям применения

Температура грунт-эмали, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +5°С до +25°С Относительная влажность воздуха: не более 80%

Способ применения

Непосредственно перед нанесением содержимое емкости с материалом тщательно перемешать в течение 2-3 мин во всем объеме с помощью низкооборотного (300-400 об/мин) смесителя с электроприводом. НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

ПОЛИФЛЕКС-110 наносить тонким слоем с помощью короткошерстных меховых или

нейлоновых валиков.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ И ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ !

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и отверждения тонкослойное покрытие является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Меры безопасности

Грунт-эмаль ПОЛИФЛЕКС 110 не содержит пожароопасные компоненты. Токсичность грунт-эмали обусловлена входящим в ее состав полиизоцианатом (класс опасности II).

Персонал, работающий с грунт-эмалью, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением грунт-эмали производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов грунт-эмали на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов грунт-эмали в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов грунт-эмали на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение эмали должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка эмали осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение эмали рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

При температурах ниже 0°С увеличение вязкости эмали не приводит к необратимому изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах эмаль следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с остатком эмали хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz