Техническая информация

Гермабутил

Бутилкаучуковая герметизирующая мастика

ТУ 5775-003-10861980-03

Описание и основные свойства

Однокомпонентная вязко-эластичная мастика на основе бутилового каучука. Содержит органические растворители.

- Превосходные адгезионные свойства и изолирующая способность.

- Долговечность, сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур.

- Окрашивается всеми видами фасадных красок.

- Температурный диапазон применения: от -20°С до +40°С.

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | бутиловый каучук, наполнители и целевые добавки, пигмент, органические растворители |
| Внешний вид: | вязкая однородная масса серого или белого цвета |
| Плотность (при +20°С) | 0,90 - 1,10 кг/л (по ГОСТ 28513) |
| Время высыхания «до отлипа» (при +20°С) | не менее 24 ч |
| Содержание нелетучих веществ | 46-53% (по ГОСТ 17537) |
| Прочность при разрыве не менее 0,1 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 50 % |
| Адгезионная прочность | не менее 0,1 Н/мм2 |
| Расход | Расход мастики при герметизации стыков и межпанельных швов: 0,35 - 0,50 кг/пог. м (с учетом усадки при высыхании) (условная ширина шва - 30 мм, условная глубина заполнения - 3 мм) |
| Гарантийный срок эксплуатации | 8 лет |
| Упаковка: | 10-кг, 23 кг (металлические ведра с герметичными крышками). |

Области применения

Мастика Гермабутил предназначена для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, а также наружной обмазочной гидроизоляции строительных конструкций, резервуаров.

Рекомендации по применению

Мастика Гермабутил применяется только для наружных работ.

Перед применением материал тщательно перемешать до однородного состояния с помощью мешалки с электроприводом (300-400 об/мин).

Мастику наносить резиновым или стальным шпателем на сухую поверхность шва (стыка).

По мере заполнения стыка мастику тщательно заглаживать. При необходимости мастику разбавить органическими растворителями: нефрасом, этилацетатом, смесевыми растворителями применяемыми в резинотехнической промышленности.

Требования к условиям применения

Температура поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от -20°С до +40°

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной

точки росы минимум на 3°С

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Гигиеническая характеристика

Мастика допущена к применению в строительстве для герметизации наружных поверхностей строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Меры безопасности

Мастика Гермабутил содержит токсичные и пожароопасные компоненты. Токсичность мастики обусловлена свойствами входящих в ее состав органических растворителей. Отверждённая мастика не оказывает вредного воздействия на организм человека. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация использованной тары и остатков мастики осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение мастики должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка мастики осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение мастики рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости мастики при температурах ниже 0°С не приводит к необратимому изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах мастику следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытые упаковки с остатками мастики хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения -12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz