Техническая информация

Бутислан-К

Бутилкаучуковая модифицированная гидроизоляционная мастика

ТУ 5775-002-10861980- 03

Описание и основные свойства

Однокомпонентная жидко-вязкая мастика на основе бутилового каучука и модифицированного битума. Содержит органические растворители.

- Превосходные адгезионные и гидроизоляционные свойства

- Долговечность, сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур

- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

- Температурный диапазон применения: от -20°С до +40°С

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения

| Основные свойства |  |
| --- | --- |
|  | бутиловый каучук, модифицированный битум, |
| Состав | наполнители и целевые добавки, органические растворители |
| Внешний вид: | подвижная однородная масса |
| Плотность (при +20°С) | 1,00 кг/л (по ГОСТ 28513) |
| Время высыхания «до отлипа» (при +20°С) | не более 24 ч |
| Содержание нелетучих веществ | 38-48% (по ГОСТ 17537) |
|  | не менее 0,1 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 50% |
| Адгезионная прочность | не менее 0,1 Н/мм2 |
| Расход | 3,0 кг/м2 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 8 лет |
| Упаковка: | 10-кг, 23 кг |

Области применения

Мастика Бутислан-К предназначена для гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций, в том числе кровель (по бетонному основанию и старому рулонному кровельному ковру), фундаментов и стен подвалов из бетона и кирпича.

Рекомендации по применению

Мастика применяется только для наружных работ. Перед применением материал тщательно перемешать, используя мешалку с электроприводом (например, дрель, об. 300-400 об/мин).

Мастика проста в использовании, полностью готова к применению, не требует разогрева. Мастику наносят на сухую поверхность кистью или специальной кровельной шваброй при температуре окружающей среды от -20°С до +30°С в два слоя, при необходимости армируют стеклотканью или стеклосеткой.

Требования к условиям применения

Температура поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от -20°С до +40°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной

точки росы минимум на 3°С

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Гигиеническая характеристика

Мастика допущена к применению в строительстве для гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций, в том числе кровель, фундаментов и стен подвалов из бетона и кирпича.

Меры безопасности

Мастика Бутислан-К содержит токсичные и пожароопасные компоненты. Токсичность мастики обусловлена свойствами входящих в ее состав органических растворителей. Отвержденная мастика не оказывает вредного воздействия на организм человека. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. В зависимости от условий применения мастики рабочая зона должна быть обеспечена хорошей естественной или принудительной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация использованной тары и остатков мастики осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение мастики должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка мастики осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение мастики рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С. Увеличение вязкости мастики при температурах ниже 0°С не приводит к необратимому изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах мастику следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытые упаковки с остатками мастики хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения -12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz