Техническая информация

ЭКСТРАПЛАН 502

Напыляемое эластомерное покрытие на основе поликарбамида (полимочевины)

ТУ 5772-081 -10861980-2006

Описание и основные свойства

Двухкомпонентная высокореакционная система на основе поликарбамида (полимочевины), предназначенная для нанесения эластомерного защитного покрытия с превосходными изолирующими, антикоррозионными свойствами, повышенной стойкостью к абразивным нагрузкам.

Нанесение покрытия производится методом напыления под высоким давлением с помощью специального оборудования - дозаторов высокого давления с раздельной подачей компонентов.

- Не содержит органические растворители, пластификаторы и катализаторы

- Мгновенное формирование слоя покрытия

- Отсутствие швов, превосходные изолирующие свойства, высокая износостойкость, устойчивость к агрессивным средам и атмосферным воздействиям

- Возможность применения в условиях высокой влажности и низких (до -15°С) температур

- Высокая термостабильность нанесенных покрытий в широком диапазоне температур (от-50°С до+ 150°С)

| Основные свойства |
| --- |
|  | смесь полиэфирполиаминов, удлинителей цепи, |
| Состав | пигментов, целевых добавок, ароматический изоцианатный преполимер |
| Соотношение компонентов 1 и 2 | 1,0 :1,0 (весовое и объемное) |
| Содержание нелетучих веществ | 100% |
| Плотность смеси компонентов | 1,1 ±0,05 кг/л |
| Вязкость смеси компонентов | 100 МПа.с |
| (при +80°С) |  |
| Время гелеобразования | 4с |
| (при +80°С) |  |
| Время отверждения «до отлипа» | 6с |
| (при +20°С) |  |
| Время отверждения покрытия | пешеходные нагрузки - не менее 2 ч |
| (при +20°С) | транспортные нагрузки - через 2 - 4 дня |
| Рабочая температура нагрева | +80°С |
| компонентов |  |
| Рабочая температура нагрева | +75°С |
| подающих шлангов |  |
| Регулировки давления подачи компонентов | 170-240 bar |
| Производительность оборудования | от 3,7 кг/мин |

| Адгезионная прочность | бетон - не менее 2,5 Н/мм2 сталь (струйная обработка) - не менее 4,0 Н/мм2 |
| --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | не менее 10 МПа |
| Удлинение при разрыве | не менее 250 % |
| Твердость (по Шору А) | 96 |
| Истираемость (груз 1 кг, 1000 | 191,3 мг |
| оборотов, колесо Н-18) |  |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям *) | Отсутствуют признаки повреждений. |
|  | Серый, бежевый |
|  | 424 кг (199 кг - компонент 1, |
| Комплектная упаковка | 225 кг - компонент 2) (металлические бочки) |

) - под действием прямого солнечного света цвет покрытия постепенно может изменять свои оттенок в сторону пожелтения, что не является признаком ухудшения физико-механических и изолирующих свойств покрытия.

Области применения

Система компонентов Экстраплан 502 применяется для напыления высококачественных бесшовных эластомерных наружных и внутренних изолирующих покрытий.

Основные области применения:

- гидротехнические и очистные сооружения

- бетонные и металлические резервуары для сбора стоков, трубопроводы, искусственные водоемы, каналы, туннели, силосы

- резервуары и котлованы-отстойники

- противофильтрационные экраны (облицовка котлованов)

- защита пенополиуретановой теплоизоляции

- фундаменты, путепроводы, мосты, портовые сооружения

- внутренняя облицовка товарных вагонов, кузовов грузового транспорта и пр.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке основания

Поверхность для нанесения защитного напыляемого покрытия должна иметь однородную структуру, быть чистой, сухой, свободной от пыли, частиц, препятствующих адгезии, участков стойких загрязнений, следов масел, жиров, легко отслаивающихся участков старого покрытия.

Для пористых минеральных поверхностей требуется предварительное грунтование. Металлические поверхности должны быть предварительно очищены, обезжирены и при необходимости загрунтованы в соответствие с требованиями отраслевых норм или соответствующих нормативных документов по защите от коррозии. Для металлических поверхностей рекомендуется абразиво-струйная очистка.

Требования к условиям применения

Благодаря особенностям химических свойств и технологии применения системы поликарбамидных покрытий Экстраплан могут применяться в широком диапазоне температур и влажности окружающего воздуха и поверхности. Ограничения применения в данных условиях могут быть связаны, в основном, с техническими параметрами применяемого оборудования.

Температура поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от-15°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: до 100 %

Основные требования к оборудованию для напыления

- обеспечение необходимого давления подачи компонентов

- возможность раздельной регулировки температуры подогрева для обоих компонентов

- легкость настройки и регулировки рабочего расхода при напылении

Гигиеническая характеристика

После полного отверждения покрытия на основе Экстраплан 502 являются абсолютно безопасными и допущены к эксплуатации в качестве универсального химически стойкого изолирующего покрытия для промышленных и гражданских зданий и сооружений, транспортного строительства, антикоррозионной защиты.

Меры безопасности

Экстраплан 502 не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Токсичность компонентов системы обусловлена свойствами входящих в его состав полиизоцианата (класс опасности II) и полиамина.

Персонал, работающий с системой, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. В зависимости от условий применения системы рабочая зона должна быть обеспечена хорошей естественной или принудительной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов системы на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов системы в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов системы на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение компонентов системы должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка компонентов системы осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

При температурах ниже 0°С увеличение вязкости и частичная кристаллизация компонентов системы не приводит к необратимому изменению свойств системы и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах компоненты системы следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением. Открытую упаковку с остатками компонентов системы хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz