Техническая информация

ГЕРМАФЛЕКС 127

Универсальный полиуретановый герметик

ТУ 2257-040-10861980-2005

Описание и основные свойства

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик для

профессионального применения в строительстве.

Отверждается влажностью воздуха. Не содержит ПВХ-пластизолей.

- Исключительные тиксотропные свойства: легко выравнивается и выглаживается на вертикальных поверхностях без образования наплывов

- Быстро и равномерно отверждается без вздутий

- Сохраняет эластичные свойства в широком диапазоне температур

- Отсутствие остаточной липкости при отверждении

■	Превосходная адгезия к большинству строительных материалов

- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферо- и климатическая стойкость

- Хорошо окрашивается фасадными красками (рекомендуется проводить тест на совместимость)

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | полиуретановый преполимер, наполнители, целевые добавки |
| Внешний вид: | пластичная однородная масса |
| Плотность | 1,43 кг/л (по ГОСТ 28513) |
| Время образования поверхностной пленки (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) | не более 70 мин |
| Скорость отверждения (при +23 С и | О С НЛ Н Я П Г* 1 1Т 1/ 1 jl |
| отн. влажности воздуха 50%) | мм в сутки |
| Твердость по Шору, А | 25 |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 95% |
| Модуль эластичности | 0,25 Н/мм2 |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 400% |

| Эластичность | > 80% |
| --- | --- |
| Рабочие деформации шва | ± 25% |
| Адгезионная прочность | не менее 0,7 Н/мм2 |
| Температурный диапазон эксплуатации | -40°С - +80°С |
| Средний расход материала (при ширине шваЮ мм и глубине заполнения 10 мм) | 1 туба (600 мл) на 6,0 пог. м |
| Упаковка: | 16 х 600 мл (фолиевые тубы, упакованные в картонную коробку) |
| ¦ Цвет | Серый, белый |

Области применения

Гермафлекс 127 применяется для герметизации подвижных швов и стыков бетонных, деревянных, металлических и других наружных и внутренних ограждающих конструкций, температурных швов зданий и сооружений во всех климатических зонах, парапетов, мостов, заполнения швов в фасадной облицовке , навесных панелях всех типов, при установке окон, дверей.

Рекомендации по применению

Поверхности стыка (шва) должны быть сухими, чистыми, прочными и однородными, свободными от пыли, осыпающихся частиц, следов масел, жиров, разделительных смазок и лако-красочных покрытий.

Стеклянные, металлические и прочие невпитывающие поверхности следует обезжирить с помощью растворителя. Металлические поверхности также рекомендуется обработать абразивом для удаления ржавчины, окалины и механических загрязнений. Для предварительного уплотнения шва до начала герметизации рекомендуется использовать жгут (полосу) из вспененного полиэтилена (например, Вилатерм).

Рекомендуемая температура герметика при применении: от +10°С до +25°С Температура поверхности основания и окружающего воздуха: от -20°С до +40°С Относительная влажность воздуха: не более 75%.

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть min на 3°С выше измеренной точки росы.

Внимание ! При неблагоприятных условиях применения (области нижнего и верхнего температурных пределов) требуется обеспечить рекомендуемую температуру герметика (например, хранение в обогреваемом помещении, предварительный подогрев).

Гермафлекс 127 сохраняет хорошие адгезионные свойства даже без предварительного грунтования поверхности перед нанесением. Однако, для достижения максимальной адгезии рекомендуется грунтование стенок шва с применением соответствующих грунтовок: Праймер 1101 - для пористых минеральных и деревянных поверхностей, Праймер 1103 - для слабо-впитывающих минеральных и полимерных поверхностей.

Для защиты краев шва от загрязнений при нанесении рекомендуется использовать клейкую малярную ленту. Для нанесения герметика применять ручной или пневматический аппликатор-«пистолет» соответствующей ёмкости. После равномерного заполнения шва герметик следует выгладить, придав необходимую форму.

Гигиеническая характеристика

Герметик разрешен к применению для герметизации стыков и швов строительных конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.

Меры безопасности

Гермафлекс 127 не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Токсичность компаунда обусловлена входящим в его состав полиизоцианатом (класс опасности II).

Персонал, работающий с герметиком, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением герметика производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией. Не допускать попадания герметика на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании герметика в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании герметика на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение герметика должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах герметик следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением. Открытую упаковку с остатками герметика хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения -12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz