Техническая информация

Финишлак 1105

Глянцевый полиуретановый лак

ТУ 2311 -047-10861980-2006

Описание и основные свойства

Двухкомпонентный глянцевый полиуретановый лак. Содержит органические растворители.

- Высокая износостойкость и долговечность защитной пленки лака.

- Обладает хорошими адгезионными свойствами.

- Наносится на бетон, металл, дерево, различные виды полимерных покрытий.

- Устойчив к пожелтению.

- Экономичный и безопасный материал для профессионального применения.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Полиол, полиизоцианат, органические растворители и функциональные добавки |
| Соотношение компонентов 1 и 2 |  |
| Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°С) | не менее 1ч |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 53±5 % |
| Время сушки (при +20°С и отн. влажности воздуха 50%) | до степени 1 - не более 4 ч до степени 2 - не более 5 ч до степени 3 - не более 12 ч |
| Истираемость | 10 кг песка на 1 мкм слоя (по ГОСТ 20811, метод Б) |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру БФ 5-60/60 | не менее 90 (по ИСО 2813) |
| Расход | 0,15 - 0,20 кг/м2 (нанесение в 2 слоя) |
| Комплектная упаковка | 9 кг (полиэтиленовые канистры) |

Области применения

Финишлак 1105 применяется для защитной финишной отделки монолитных полимерных покрытий промышленных полов, в том числе покрытий, декорированных цветными чипсами.

Также применяется в качестве самостоятельного защитного покрытия на минеральных, деревянных и металлических поверхностях.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке основания

Свойства основания и подготовка поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой, свободной от следов масел, жиров, ГСМ, загрязнений, препятствующих нормальной адгезии.

Требования к условиям применения

Температура компонентов грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 80 % Способ применения

Компоненты 1 и 2 вылить в смесительную емкость и тщательно перемешать в течение 2-3 мин во всем объеме с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин) с электроприводом.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ ! После перемешивания лак наносить велюровыми или меховыми валиками с коротким ворсом тонкими слоями. Рекомендуется нанесение двух слоев материала. НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и отверждения тонкослойное отделочное покрытие на основе Финишлак 1105 является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Меры безопасности

Финишлак 1105 содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с лаком, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением лака производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов лака на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании лака в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании лака на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация использованной упаковки, твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение лака должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5. Перевозка лака осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение лака рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости компонентов лака при температурах ниже 0°С не приводит к необратимому изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах лак следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с неизрасходованными компонентами лака хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот. :87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz