Техническая информация

Финишлак 106

Матовый полиуретановый лак на водной основе

ТУ 2311 -010-10861980-2005

Описание и основные свойства

Двухкомпонентный матовый полиуретановый лак на водной основе.

- Не содержит органические растворители.

- Обеспечивает однородную матовость поверхность без разводов и следов нанесения.

- Без запаха.

■	Хорошие адгезионные свойства, износостойкость и долговечность.

■	Экономичный, удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Водная дисперсия полиола, полиизоцианат, функциональные добавки |  |
| Соотношение компонентов 1 и 2 | 10,3 :1,0 (массовое) |  |
| Жизнеспособность смеси | не менее 3 ч |  |
| компонентов (при +20°С) |  |  |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 32±5 % |  |
| Время сушки | до «степени 3» - не более 30 мин |  |
| (при +20°С и отн. влажности воздуха | пешеходные нагрузки - не более 6-8 ч |  |
| 50%) | транспортные нагрузки - не более 1-3 дней |  |
| Истираемость | 6 кг песка на 1 мкм слоя (по ГОСТ 20811, метод Б) |  |
| Блеск по БФ 5-60/60 | не более 5 % (по ИСО 2813) |  |
| Расход | 0,15 - 0,20 кг/м2 (нанесение в 2 слоя) |  |
| Комплектная упаковка | 10 кг (полиэтиленовые канистры) |  |

Области применения

Финишлак 106 применяется для окончательной защитной отделки монолитных полимерных покрытий промышленных полов, в том числе покрытий, декорированных цветными чипсами.

Также применяется в качестве самостоятельного декоративного и защитного покрытия на минеральных (кроме гипсовых, магнезиальных, ангидритных и ксилолитовых),

синтетических и деревянных поверхностях.

Лист технической информации Финишлак 106 12.02.2008 г.  стр. 2 из 3

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке основания

Свойства основания и подготовка поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой, свободной от следов масел, жиров, ГСМ, загрязнений, препятствующих нормальной адгезии.

Требования к условиям применения

Температура компонентов грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 80 % Способ применения

Компоненты 1 и 2 вылить в смесительную емкость и тщательно перемешать в течение 2-3 мин во всем объеме с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин) с электроприводом. НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

После смешивания компонентов лак наносить велюровыми или меховыми валиками с коротким ворсом тонкими слоями. Рекомендуется нанесение двух слоев материала. Второй слой лака наносить в перекрестном направлении относительно первого слоя. НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и отверждения отделочный слой на основе Финишлак 106 является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Меры безопасности

Финишлак 106 не содержит пожароопасные компоненты. Токсичность лака обусловлена свойствами входящего в его состав полиизоцианата (класс опасности II). Персонал, работающий с лаком, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением лака производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов лака на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов лака в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов лака на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация использованной упаковки, твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение лака должны производится в соответствие с ГОСТ 9980.5. Перевозка лака осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение лака рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

При температурах ниже ОС увеличение вязкости и частичная кристаллизация компонентов лака не приводит к необратимому изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах лак следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением. Открытую упаковку с неизрасходованными компонентами лака хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz