Техническая информация

Праймер 204

Эпоксидная выравнивающая грунтовка

ТУ 2312-101 -10861980-2007

Описание и основные свойства

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для «чистового» выравнивания и локального ремонта бетонных оснований. Не содержит органические растворители.

- Обеспечивает прочную адгезионную связь между основанием и покрытием.

- Эффективно заполняет небольшие выбоины, сколы и трещины в бетоне.

- При дополнительном введении кварцевого песка либо другого минерального наполнителя используется для шпатлевания и ремонта бетонных поверхностей.

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

| Основные свойства |
| --- |
|  | Модифицированная эпоксидная смола, |  |
| Состав | циклоалифатический полиаминный отвердитель, наполнитель, целевые добавки |  |
| Соотношение компонентов | 5 :1 (по массе) | ■ |
| Плотность смеси компонентов (при +20°С) | 1,35 кг/л (по ГОСТ 28513) |  |
| Жизнеспособность смеси | не менее 60 мин |  |
| компонентов (при +20°С) |  |  |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 96 % |  |
| Время высыхания до степени 3 (при +24°С) | не более 24 ч (по ГОСТ 19007) |  |
| Адгезионная прочность | не менее 3,5 Н/мм2 |  |
|  | 0,5 - 0,7 кг/м2 |  |
| Расход: | Практический расход зависит от степени ровности и характера повреждений основания. |  |
| Комплектная упаковка: | 30-кг (мет. ведро, полиэтиленовая канистра) |  |

Области применения

Праймер 204 применяется как грунтовочный, выравнивающий и ремонтный состав с высокими физико-механическими свойствами при устройстве тонкослойных, монолитных, высоконаполненных и эластомерных полиуретановых, поликарбамидных, эпоксидных покрытий для бетона в промышленных, коммерческих, жилых и общественных зданиях и сооружениях, на объектах транспортной инфраструктуры, складах, терминалах, паркингах, при устройстве изолирующей облицовки коллекторов, резервуаров, искусственных водоемов и т.д.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие - не менее 20 Н/мм-, прочность на отрыв - не менее 1,5 Н/мм-.

Остаточная влажность основания не должна превышать 4% масс.

Бетонное основание обработать с помощью абразивного инструмента,

дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная

обработка.

Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Требования к условиям применения

Температура компонентов грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной

точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 70 %

Способ применения

Тщательно перемешать комп. 1 в заводской упаковке.

Перелить комп. 1 и 2 в смесительную емкость и тщательно перемешать до

однородного состояния в течение 2-3 мин. Для смешивания компонентов применять

низкооборотный (300-400 об/мин) смеситель с электроприводом.

НЕ СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ВРУЧНУЮ !

Приготовленную смесь компонентов немедленно разлить участками на бетон и без пропусков распределить по основанию с помощью скребка или шпателя. Свеженанесенный слой грунтовки присыпать с избытком прокаленным кварцевым песком (фракц. 0,3 - 0,8 мм).

Для приготовления шпатлевочной (или ремонтной) массы при смешивании компонентов грунтовки добавить дополнительное количество кварцевого песка для получения состава необходимой консистенции.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный (шпатлевочный) слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, в помещениях детских и медицинских учреждений.

Меры безопасности

Праймер 204 содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с грунтовкой, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением грунтовки производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания грунтовки на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании грунтовки в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании грунтовки на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С. Увеличение вязкости компонентов грунтовки при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать перед применением в теплом сухом помещении.

Открытую упаковку с остатками компонентов грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). Срок годности - 12 месяцев.

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz