Техническая информация

Праймер 205

Эпоксидная грунтовка

ТУ 2312-022-10861980-2006

Описание и основные свойства

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка.

Не содержит органические растворители. Компоненты поставляются комплектно.

- Обеспечивает прочную адгезионную связь с полиуретановыми покрытиями за счет образования химических связей между грунтовочным слоем и покрытием.

- Обладает хорошими изолирующими свойствами и химической стойкостью. При нанесении на «молодой» бетон (возраст от 7 дней) с расходом 0,3 - 0,4 кг/кв.м обеспечивает эффективную влагопреграду.

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

| I Основные свойства |  |
| --- | --- |
| Состав | Модифицированная эпоксидная смола, полиаминный отвердитель,целевые добавки |
| Соотношение компонентов | 2,1 :1 (по массе) |
| Плотность смеси компонентов (при +20°С) | 1,06 кг/л (по ГОСТ 28513) |
| BJJH |  |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 96 % |
| Время высыхания до степени 3 (при +24°С) | не более 20 ч (по ГОСТ 19007) |
| Адгезионная прочность | не менее 3,7 Н/мм2 |
| Расход | 0,15-0,3 кг/м2 (0,30 - 0,40 кг/ м2 для грунтования влажного бетонного основания) |
| Комплектная упаковка: | 8,5 кг (полиэтиленовые канистры) |

Области применения

Праймер 205 применяется как грунтовочный состав с высокими изолирующими и адгезионными свойствами при устройстве тонкослойных, монолитных и высоконаполненных эпоксидных, полиуретановых, полимочевинных покрытий бетонных и металлических поверхностей в промышленных, коммерческих, жилых и общественных зданиях и сооружениях, на объектах транспортной инфраструктуры, складах, паркингах, коллекторах, искусственных водоемах и т.д.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие - не менее 20 Н/мм, прочность на отрыв - не менее 1,5 Н/мм-.

Допускается нанесение грунтовки на увлажненный бетон (влажность >4% масс.) или «молодой» бетон (возраст от 7 дней), механические свойства которого позволяют производить его абразивную обработку.

Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.

Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Требования к условиям применения

Температура компонентов грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной

точки росы минимум на 3°С.

Относительная влажность воздуха: не более 70 %

Способ применения

Перелить компонент 1 и 2 в смесительную емкость и тщательно перемешать до однородного состояния в течение 2-3 мин. Для смешивания компонентов применять низкооборотный (300-400 об/мин) смеситель с электроприводом. НЕ СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ВРУЧНУЮ !

Приготовленную смесь компонентов немедленно разлить участками на бетон и без пропусков распределить по основанию с помощью мехового валика, скребка или шпателя тонким слоем.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, в помещениях детских и медицинских учреждений.

Меры безопасности

Праймер 205 содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с грунтовкой, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением грунтовки производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания грунтовки на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании грунтовки в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании грунтовки на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С. Увеличение вязкости компонентов грунтовки при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать перед применением в теплом сухом помещении.

Открытую упаковку с остатками компонентов грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). Срок годности - 12 месяцев

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz