Техническая информация

Праймер ПН

Полиуретановая грунтовка

ТУ 2312-033-10861980-2003

Описание и основные свойства

Однокомпонентная полиуретановая пенетрирующая грунтовка для металла. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

- Обладает высокими адгезионными свойствами и проникающей способностью.

- Надежно омоноличивает и запечатывает коррозионные участки.

- Быстро отверждается в условиях высокой влажности и пониженных температур.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Раствор изоцианата в органическом растворителе, целевые добавки |  |
| Внешний вид: | подвижная жидкость желто-коричневого цвета |
| Плотность (при +20°С) | 1,00 - 1,10 кг/л (по ГОСТ 28513) |  |
|  | 15-35 с (по ГОСТ 8420) |  |
| Содержание нелетучих веществ | 65 - 75 % (по ГОСТ 17537) |  |
| Время высыхания (при +20°С) | до степени 3 - не более 5 ч межслойная сушка -14 ч (но не более 24 ч) |  |
| Адгезионная прочность | не менее 2,5 Н/мм2 |  |
| Расход | Расход зависит от впитывающей способности и пористости коррозионных участков. Рекомендованный расход: 0,08 - 0,10 кг/м2 |
| Упаковка | 11 кг (металлическое ведерко с герметичной крышкой). |  |

Области применения

Праймер ПН применяется для первичного грунтования металлических поверхностей в том числе, со следами коррозии. Праймер ПН легко проникает в плотный коррозионный слой, химически связывает присутствующую там остаточную влагу, омоноличивает и изолирует слой продуктов коррозии.

Применение материала Праймер ПН в целом ряде случаев позволяет избегать струйной очистки металлических поверхностей при ремонте и перекрашивании крупногабаритных металлоконструкций и сооружений, таких как мосты, опоры ЛЭП, технологические установки в химической, металлургической и горнорудной промышленности, суда и портовые сооружения, подвижной состав железнодорожного транспорта и т.д.

Лист технической информации Праймер ПН 12.02.2008 г. стр. 1 из 3

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности для нанесения грунтовки

Удалить рыхлые участки пластовой ржавчины и старого покрытия. Поверхность должна быть чистой и свободной от ухудшающих адгезию веществ, масел, жиров, пыли и т.д.

Требования к условиям применения

Относительная влажность воздуха 30-98%,

Температура поверхности и окружающей среды от -15°С до +50°С

Способ применения

Грунтовку следует наносить кистью, меховым валиком с коротким ворсом или с помощью оборудования для безвоздушного распыления, соблюдая рекомендованный расход.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ ЗА ОДИН ПРОХОД!

Места, где грунтовка полностью впиталась в поверхность грунтуются еще раз. Качественно загрунтованная поверхность должна выглядеть однородной, слегка глянцевой.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем антикоррозионного окрашивания и бесшовных полимерных покрытий металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Меры безопасности

Праймер ПН содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала внутри помещений производить при работающей общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов материала осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz