Техническая информация

Праймер Протект

Полиуретановая грунтовка

ТУ 2324-014-10861980-2006

Описание и основные свойства

Однокомпонентная антикоррозионная полиуретановая грунтовка протекторного типа с высоким содержанием металлического цинка.

Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

■	Обеспечивает долговременную протекторную защиту («холодное цинкование») поверхности металла.

- Обладает высокими адгезионными свойствами и хорошей укрывистостью.

- Быстро отверждается в условиях высокой влажности и пониженных температур.

- Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

| Основные свойства |
| --- |
| Состав | Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, высокодисперсный порошок металлического цинка, антикоррозионные целевые добавки |
| Внешний вид смеси компонентов | жидкость средней вязкости оранжево-коричневого цвета |
| Плотность (при +20°С) | 1,26-1,28 кг/л |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 83±3 % |
| Время сушки (при +20°С) | до степени 3 - не более 15 ч |
| Адгезия | не более 1 балла |
| Рекомендованный расход: | 0,15 - 0,20 кг/м2 |
| Упаковка | 13-кг (металлическое ведерко с герметичной крышкой) |

Области применения

Праймер Протект применяется для антикоррозионного грунтования металлических поверхностей в составе систем антикоррозионного окрашивания с гарантированной стойкостью, а также самостоятельно в качестве защитного покрытия (толщиной 60 -100 мкм) при консервации, хранении и транспортировке металлоконструкций, в том числе морским транспортом. Защитный слой грунтовки имеет высокую механическую прочность, атмосферостойкость и устойчивость к морской воде и химическим реактивам, маслам и жирам.

Лист технической информации Праймер Протект 12.02.2008 г. стр. 1 из 3

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности для нанесения грунтовки

С помощью струйной обработки удалить старое покрытие, ржавчину, окалину.

Требуемая чистота обработки поверхности для ранее окрашенных поверхностей:

до степени Р Sa 21/г (в соответствие с ISO 8501-2 и ISO 12944).

(допускается обработка поверхности до степени Р Sa 2,0, если в системе окраски

Праймер Протект применяется в сочетании с Праймер ПН).

Поверхность должна быть чистой и не содержать ухудшающих адгезию веществ,

следов масел, жиров, пыли и т.д..

При отсутствии специальных требований подготовки поверхности, предусмотренных проектом, вместо пескоструйной обработки допускается применять Праймер ПН.

Требования к условиям применения

Относительная влажность воздуха: 30-98%, Температура окружающей среды: от -15°С до +35°С

Внимание ! Температура поверхности должна быть выше измеренной точки росы минимум на 3°С.

Способ применения

Непосредственно перед нанесением содержимое емкости тщательно перемешать во всем объеме с помощью низкооборотной мешалки с электроприводом (дрель, смеситель 300-400 об/мин). НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

Наносить тонкими слоями, используя нейлоновый или меховой валик с коротким ворсом, кисть, оборудование для безвоздушного распыления. НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ И НАТЕКОВ ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Покрывные слои окрасочных покрытий наносить не позднее чем через 72 часа после полного высыхания грунтовочного слоя.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем антикоррозионного окрашивания и полимерных покрытий металлических, бетонных и железо-бетонных строительных конструкций.

Меры безопасности

Праймер Протект содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала внутри помещений производить при работающей общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов материала осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.

Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.

Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

ТОО "Карат-Астана" г.Астана м-н Молодежный 44 Тел\факс: 20-41-71 Сот.:87016622810 Сайт: industrial-floors.kz email: info@industrial-floors.kz

Лист технической информации Праймер Протект 12.02.2008 г. стр. 3 из 3